732. Vinylinum

Винилин

Balsarnum Schostacovsky

Бальзам Шостаковского

Эфир поливинилбутиловый

С16Н34О3(С6Н12О)n                                                                   	                  М. в. около 2000  Описание. Густая, вязкая жидкость светло-желтого цвета, специфического запаха. На воздухе не густеет и не высыхает. Водная вытяжка имеет нейтральную реакцию.

Растворимость. Практически нерастворим в воде, очень мало растворим в метиловом спирте, мало растворим в этиловом спирте, легко растворим в пропиловом спирте. Смешивается во всех соотношениях с бутиловым и изоамиловым спиртами, хлороформом, эфиром, ацетоном, а также с растительными маслами и жидким парафином.

Подлинность. 2 мл препарата растирают в ступке с 2 мл глицерина; получается густая мазеобразная масса.

Плотность 0,903—0,921.

Примечание. Плотность определяют в широкогорлой мерной колбе емкостью 50 мл. Показатель преломления 1,450—1,457.

Относительная вязкость 0,63—0.68 (1% раствор в толуоле).

Цветность. Окраска препарата не должна быть интенсивнее эталона № 1а или № 1ж. Потеря в весе при высушивании. Около 1 г препарата (точная навеска) помещают в бюкс диаметром 40—45 мм и сушат при 90—95° в течение 4 часов. Потеря в весе не должна превышать 15%.

Хранение. В хорошо укупоренной таре.

Примечание. Винилин для внутреннего применения должен выдерживать следующее дополнительное испытание: потеря в весе при высушивании не должна превышать 8%..